# 《纸质印刷品热烫印过程控制要求》行业标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

随着烫印技术的迅速发展和广泛应用，市场对烫印产品的质量要求越来越高，烫印过程的控制变得尤为重要。本着共同推进我国印刷技术标准化事业的发展、制定出更加适用的高水平标准、更好地为印刷技术行业和企业服务的原则，在全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）的指导下，安徽集友新材料股份有限公司牵头承担了对CY/T 60—2009《纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法》新闻出版行业标准进行修订预研的工作。经过前期的努力，预研工作组在2020年底拿出了标准的预研草案，并正式上报国家新闻出版署申请修订标准项目立项。

2021年8月26日，国家新闻出版署发布《国家新闻出版署关于发布新闻出版业2021年第一批行业标准立项计划的通知》（国新出发函[2021]193号），本项目获批，获批项目名称为《纸质印刷品烫印过程控制要求》。

（二）起草单位及起草人

本文件起草单位：安徽集友新材料股份有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、河南桐裕印务有限公司、大理美登印务有限公司、康美包（苏州）有限公司、云南侨通包装印刷有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司、武汉立信美龙模具有限公司、山东鲁信天一印务有限公司、陆良福牌彩印有限公司、青岛黎马敦包装有限公司、云南通印股份有限公司、浙江星淦科技有限公司、珠海经济特区诚成印务有限公司、深圳粤和兴激光刀模有限公司。

本标准主要起草人：王云龙、王霄丹、葛巍、张祖江、杨炳海、王文晖、李天强、桑波、王玉信、关景果、马凤兰、李峰、岳明、韩伟、范小龙、李旭、解名亮、陈兴淦、许东升、魏超。

（三）主要起草工作过程

1、项目筹备

2020年初，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）经过市场调研，发现烫印技术经过几年迅速发展，原有行业标准CY/T 60—2009《纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法》的技术内容，已经无法满足行业发展的需要，为此，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）分别向行业内知名的包装印刷企业、烫金版及设备生产企业、纸张生产企业、检测设备生产企业、高校和科研院所专家发出修订CY/T 60—2009《纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法》行业标准的邀请函，最终有17家企业及高校科研单位接受邀请，参与了本标准的修订预研工作。

2、预研工作组第1次工作会议

2020年6月19日，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）以网络会议的形式召开CY/T 60—2009《纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法》新闻出版行业标准修订预研第1次工作会议，正式组建标准修订预研工作组。

会上与会专家对烫印技术进行认真讨论，分析了CY/T 60—2009《纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法》行业标准中存在的技术问题，研究确定了新修订标准的主要技术内容和技术方向，确定了新修订的标准名称为《纸质印刷品热烫印过程控制要求》。同时，为了解决压凹凸与烫印同时进行的技术问题，决定在标准中引入浮雕烫印的概念。经过研讨后，会议对标准修订的方向及标准的框架结构、章节构成等达成了一致意见。

3、预研工作组第2次工作会议

2020年9月27日，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）以网络会议的形式召开CY/T 60—2009《纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法》新闻出版行业标准修订预研第2次工作会议。与会专家对标准涉及的术语和定义进行了研究，对标准的具体章节条款的技术内容进行了逐条分析和修改完善，确定了标准的基本技术条款。

4、预研工作组第3次工作会议

2020年11月14日，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）在北京召开CY/T 60—2009《纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法》新闻出版行业标准修订预研第3次工作会议。与会专家对标准技术内容进行再次研究和梳理，进一步优化技术条款的表达方法和文字准确度。会议要求会后执笔专家进一步完善标准检验方法的内容，起草标准编制说明，准备标准申请立项文件。

5、公开征集标准参与单位

2021年8月26日，标准项目正式立项后，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）即着手根据“公开、公平、公正”的要求，于2022年2月10日起草并公开发布《关于征集6项行业标准参与起草单位的公告》，在全行业公开征集有意向参与本项目起草制定工作的单位。

6、征求意见和建议

2022年3月，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）即着手审查修改预研标准文件。根据GB/T 1.1—2020标准的要求，对预研的标准草案进行全面修改完善，之后，于2022年4月15日起，在全行业公开征求意见和建议。

二、标准编制原则与依据

（一）标准编制原则

近年来国内烫印产品的自主创新技术有了长足发展，本标准修订工作中的修改原则是：（1）科学严谨；（2）符合现实情况和未来发展需要；（3）对纸质印刷品烫印产品的生产经营、科学研究、产品质量验收检验等工作起到规范和指导作用。

（二）本标准主要内容

随着烫印技术的迅速发展和广泛应用，CY/T 60—2009《纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法》新闻出版行业标准中所规定的部分技术内容已经无法适应当前生产使用和科学技术发展的需要。为推进我国印刷技术标准化事业的发展、制定出更加适用的高水平标准、更好地为印刷技术行业和企业服务，本标准在烫印技术的行业现状和发展方向的基础上，确定了修订内容。

本标准的主要内容是规定了纸质印刷品平压平热烫印所涉及的术语和定义、烫印基材要求、热烫印箔要求、烫印设备要求、平面热烫印要求、浮雕热烫印要求、烫印产品质量要求和检验方法。本标准适用于纸质印刷品平压平热烫印过程控制，其他材料的热烫印可参照执行，不适用于冷烫印、数字烫印的过程控制。

（三）确定本标准的过程及依据

本标准在起草过程中，起草组认真查阅了国内外相关技术资料，结合现有生产技术及测试数据的归纳、生产经验的总结等方面，经过积极讨论和分析验证，对术语“烫印”重新进行了定义，具体为“电化铝箔及其类似衍生材料展现在承印材料表面体现特定信息的过程”。同时，按照印版类型，烫印材料及应用场景的根本性差异进行了分类，分为“热烫印”、“冷烫印”和“数字烫印”。起草组经过充分考虑，做出如下决定：

（1）本标准仅规定了纸质印刷品平压平热烫印所涉及的术语和定义、承印材料要求、烫印材料要求、烫印设备要求、烫印版要求、烫印技术要求、烫印质量要求和检验方法。

（2）本标准适用于纸质印刷品平压平热烫印过程控制，其他材料的热烫印可参照执行。

（3）本标准不适用于冷烫印、数字烫印的过程控制。

基于上述情况，针对本标准具体项目的技术要求，首先由标准参与单位提供了关于承印材料、烫印材料、烫印设备、烫印版、工艺技术、成品烫印质量的多方面技术指标，组织规模化的数据测试和统计分析对比工作，并进行了数据核对验证确认工作，最终确定了控制指标的合理误差范围。在此基础上规范了测试方法，制定了标准要求。

本标准制定过程中参考了如下标准：

GB/T 451.2 纸和纸版定量的测定；

GB/T 451.3 纸和纸版厚度的测定；

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定；

GB/T 7122 高强度胶粘剂剥离强度的测定浮辊法；

GB/T 7706-2008 凸版装潢印刷品；

GB/T 11337 平面度误差检测；

GB/T 14216 塑料 膜和片润湿张力试验方法；

GB/T 15717 真空金属镀层厚度测试方法 电阻法；

GB/T 22363 纸和纸版粗糙度的测定（空气泄漏法） 本特生法和印刷表面法；

GB/T 22365 纸和纸板印刷表面强度的测定；

GB/T 24762 产品几何技术规范（GPS）影像测量仪的验收检测和复检检测；

CY/T 3 色评价照明和观察条件；

CY/T 194-2019 冷烫印过程控制要求及检验方法；

YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空气相色谱-质谱联用法。

三、标准修订前后的差异

本标准在CY/T 60—2009的基础上，进行了相应的修订，修订内容包含有前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、承印材料要求、烫印材料要求、烫印设备要求、烫印版要求、烫印技术要求、烫印质量要求的内容，并制定了相对应的检验方法，具体情况如下：

### （一）“名称”和“范围”部分

“烫印与压凹凸过程”可能被误解成“烫印”和“压凹凸”两个工序，对标准的真实内容带来误解。且现有烫印技术发展迅速，为实现烫印效果，市场上已经有包含热烫印、冷烫印、数字烫印等过程在内的工艺技术，因上述工艺技术的根本性特性和应用过程存在较大差异，为避免可能的误解，便于相关工作者易于理解，结合本标准实际制定的相关内容，特修改为“热烫印”。经过实际讨论、汇总，结合实际修订内容，对标准的内容和适用范围进行重新制定，具体如表1所示。

表1  名称和范围

| 项目 | 被修改内容 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检验方法 | 纸质印刷品热烫印过程控制要求 |
| 范围 | 规定了纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检测方法的术语和定义、工艺基础条件、工艺过程控制要求、质量要求、检验方法。 | 规定了纸质印刷品平压平热烫印所涉及的术语和定义、承印材料要求、烫印材料要求、烫印设备要求、烫印版要求、烫印技术要求、烫印质量要求和检验方法。 |
|  | 适用于纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检测 | 适用于纸质印刷品平压平热烫印过程控制，其他材料的热烫印可参照执行。 不适用于冷烫印、数字烫印的过程控制。 |

（二）“规范性引用文件”部分

在现有3项引用文件（GB/T 7706、GB/T 14216、CY/T 3）外，增加了11项规范性引用文件，修改后的14项规范性引用文件具体为：

GB/T 451.2 纸和纸版定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸版厚度的测定

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 7122 高强度胶粘剂剥离强度的测定浮辊法

GB/T 7706—2008 凸版装潢印刷品

GB/T 11337 平面度误差检测

GB/T 14216 塑料 膜和片润湿张力试验方法

GB/T 15717 真空金属镀层厚度测试方法 电阻法

GB/T 22363 纸和纸版粗糙度的测定（空气泄漏法） 本特生法和印刷表面法

GB/T 22365 纸和纸板印刷表面强度的测定

GB/T 24762 产品几何技术规范（GPS）影像测量仪的验收检测和复检检测

CY/T 3 色评价照明和观察条件

CY/T 194-2019 冷烫印过程控制要求及检验方法

YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空气相色谱-质谱联用法

（三）“术语和定义”部分

本标准增加了术语“烫印”、“热烫印”、“冷烫印”、“数字烫印”、“平面热烫印”、“浮雕热烫印”、“毛边”、“色变”、“失光”、“浮雕程度”以及相应的英文和定义表述，具体如表2所示。

表2  新增加的术语和定义

| 术语 | 英文 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 烫印 | thermoprint | 电化铝箔及其类似衍生材料展现在承印材料表面体现特定信息的过程。 |
| 热烫印 | hot stamping | 基于实体印版、热敏胶和加热压合剥离工艺进行的烫印。 |
| 冷烫印 | cold stamping | 基于实体印版、胶黏剂和常温压合剥离工艺进行的烫印。 |
| 数字烫印 | digital stamping | 基于数字印版、胶黏剂和压合剥离工艺进行的烫印。 |
| 平面热烫印 | flat hot stamping | 烫印成品表面为平面的热烫印。 |
| 浮雕热烫印 | embossed hot stamping | 烫印成品表面包含有凹凸结构的热烫印。 |
| 毛边 | rough edge | 烫印图文边缘不光洁的现象。 |
| 残缺 | defect | 烫印图文部分缺失的现象。 |
| 色变 | discoloration | 烫印图文颜色不正常的现象。 |
| 失光 | dulling | 烫印图文光泽度降低的现象。 |
| 浮雕程度 | embossed degree | 烫印图文凹凸处承印材料形变深浅的度量。 |

并对术语“爆裂”、“糊版”和“漏烫”的定义做相应的修改，具体如表3所示。其中，在本标准中，“爆裂”主要指承印材料在热烫印过程中，伴随着烫印材料转移到承印材料表面时，受压力作用发生烫印图文边缘或表面发生破裂的现象；“糊版”主要指烫印材料在受热受压状态下，未完全按照烫印图文进行转移，其本质特征是使得图文镂空区出现烫印材料的现象。“漏烫”存在两种含义，第一种为产品未进行烫印工作或进行烫印工作，但图文全部丢失情况；第二种是进行了烫印工作，但电化铝等材料未按照特定图文完整转移到承印材料表面，为此，本标准增加了术语“残缺”，特指“漏烫”的第二种情况。修改后的情况如表3所示。

表3  术语定义的修改

| 术语 | 被修改定义 | 修改定义 |
| --- | --- | --- |
| 爆裂 | 烫印/压凹凸物表面破裂的现象。 | 承印材料在烫印图文边缘或表面发生破裂的现象。 |
| 糊版 | 超出应烫印图文范围而造成烫印图文模糊不清的现象。 | 图文镂空区出现烫印材料的现象。 |
| 漏烫 | 烫印图文缺失的现象。 | 烫印图文全部缺失的现象。 |

（四）“承印材料要求”部分

首先，将“基材要求”修改为“承印材料要求”，通俗情况下，所谓的“基材”指的是未进行油墨印刷工艺的原始材料，而本标准主要规定的烫印过程控制，“烫印”所使用的材料绝大部分已经承载油墨或粘附性色料并呈现图文的材料，也就是“纸质印刷品”。

在实际测试过程中，针对不同热烫印材料和烫印图文，当承印材料表面张力小于3.6×10-2时，大部分的烫印工艺条件下容易发生漏烫、残缺的问题，为保证烫印质量，建议将表面张力的质量要求从不小于3.6×10-2修改为3.8×10-2。

此外，除外观和表面张力的要求之外，还增加了“定量”、“表面强度”、“表面粗糙度”、“墨层结合牢度”和“定位标识”的指标要求。对于热烫印来说，尤其是进行浮雕热烫印时，承印材料的定量、表面强度、表面粗糙度和墨层结合牢度在一定条件下，均会对烫印质量产生影响。定量过低或者表面粗糙度过高的承印材料难以体现出微雕、压纹、浮雕等效果，烫印质量难以控制。表面强度和墨层结合牢度过低，则在进行热烫印过程中时，易发生纸张发毛、油墨反拉等问题。结合烟包、药包等不同行业多款类型产品以及多次反复的试验工作，最终确定上述各项指标的质量要求，要求如表4所示。

表4  纸质印刷品质量要求

| 指标名称 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 表面平整、整洁，无脏点等瑕疵 |
| 表面张力 （N/m） | ≥3.8×10-2 |
| 定量 （g/m2） | ≥75 |
| 表面强度 （m/s） | ≥1.5 |
| 表面粗糙度 （µm） | ≤1.5 |
| 墨层结合牢度 | ≥90% |
| 定位标识a | 表面应具有可识别的不少于1个的定位标识 |
| a：仅针对需要进行定位烫印的承印材料 |  |

### （五）“烫印材料要求”部分

随着电化铝、介质箔、全息材料等烫印材料生产设备和技术的不断发展，各行业对烫印材料的外观、色差、接头数量、宽度、厚度、剥离力和涂层牢度等各方面质量有了更高的要求。此外，随着环保型新材料技术的发展和应用，从民生角度、长远企业经济效益、长远社会经济效益角度而言，对烫印材料的溶剂残留量也有了更为明确的要求。

受限于全息烫印材料的彩虹状的外观效果，采用色差仪检测，检测得到的色差数据波动性大，难以进行准确的定量化表征其颜色，本标准只对非全息烫印材料和素面全息烫印材料的色差进行定量化控制要求。非素面的全息烫印材料可采用目测观察比对的方法进行评价其颜色质量。

结合实际生产情况，经过大量的材料收集、数据测试、统计分析等工作，最终确定烫印材料的质量要求，具体如表5中所示。

表5 烫印材料质量要求

| 指标名称 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 卷材 | 卷膜面平整，不应有暴筋、凸点、异物、翘边、褶皱 卷端面应平整、平滑，端面整齐度允差不大于1.0 mm，不应有毛丝、破损、脏污、箔屑、辐射纹 |
|  | 涂层 | 涂层均匀，不应有泛彩、条纹、暗影、橘皮等瑕疵，表面不应有明显瑕疵线和划痕 不应有直径大于0.7 mm的瑕疵点。每100 mm×100 mm范围内，直径大于0.5 mm的瑕疵点应不多于2个 |
| 同批同色色差△Eab*（CIE L*a*b*） |  | 非全息烫印材料应不大于1.5 素面全息烫印材料应不大于3.0 |
| 溶剂残留量 （mg/m2） |  | 溶剂残留总量≤30.0；溶剂杂质总量a≤5.0；苯系物≤0.5；苯≤0.01 |
| 接头 |  | 长度5000 m~6000 m的烫印材料接头数不多于2个，且非全息烫印材料接头间的连续长度不小于2000 m，全息烫印材料接头间的连续长度不小于500 m 接头牢固，接头处应有明显的标识 |
| 宽度允差 （mm） |  | ±1.0 |
| 厚度允差 （µm） |  | ±1.0 |
| 铝层厚度允差 （nm） |  | ±3.0 |
| 剥离力允差 （kN/m） |  | ±0.015 |
| 涂层牢度 |  | 涂层应具有合适的抗冲击性，用手轻摸时无脱粉现象 |
| 定位标识间距允差（mm）b |  | ±0.2 |
| a：溶剂杂质指的是除乙醇、正丙醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸异丙酯、丙二醇甲醚、丙二醇乙醚、丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯和2-丁酮之外的其他溶剂。溶剂杂质仅适用于烟包、药包等特定印刷产品。 b：仅针对需要进行定位烫印的烫印材料。 |  |  |

（六）“烫印设备要求”部分

本标准中增加了关于烫印设备的部分技术要求。烫印温度的大小和稳定性，对烫印质量有着极其重要的影响，而烫印温度的稳定受制于设备上加热板温度控制能力，因此，本项目提出“烫印版装载平台应具备分区温度控制机构，设定温度与实际温度应一致，能够给烫印版提供稳定的温度，温度范围80 ℃~180 ℃，加热版温度允差±2 ℃”的要求。当装载平台平面度过大的时候，会对装配烫印版时造成不便，同时，试烫过程中极有可能对烫印版的图文部分造成破碎，提出“烫印版装载平台平面度应平整不大于0.2 mm/m”要求。同时，随着自动化、智能化的工艺技术的发展，为保证对烫印质量具有更好的控制能力，本标准提出烫印设备宜具备分区压力控制能力、激光自动对位装置以及数据采集和在线检测系统，及时采集和反馈烫印生产信息，接受生产控制系统信息并调控生产。

（七）“烫印版要求”部分

根据烫印成品表面为平面结构或者表面包含有凹凸结构的情况，本标准将烫印版分为平面烫印版和浮雕热烫印版。其中，在根据烫印版上所设计的线条间距和线条宽度，将平面烫印版细分为微雕烫印版、压纹烫印版和其他烫印版，具体设计要求如表6所示。

  - 表6  平面烫印版设计要求

单位为毫米

| 项目 | 设计要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 微雕烫印版 | 压纹烫印版 | 其他烫印版 |
| 线条间距 | 0.015~0.020 | 0.020~0.500 | 不小于0.500 |
| 线条宽度 | 不小于0.020 | 不小于0.080 | 不小于0.080 |

同时，为保证烫印精细度和烫印材料表面亮度，本标准还增加了烫印版的部分技术指标，包含有外观（表面应整洁，无脏点瑕疵；图文无毛边，倒角光洁）、尺寸允差（烫印线条宽度、烫印点直径允差应为（-0.05~0.03）mm）以及表面粗糙度允差（非镜面烫印时，表面粗糙度允差应为（0.8~6.3）μm）。

浮雕烫印版方面，增加了部分定量化数据标准，如“底模凸版和烫印凹版定位孔位置允差应为± 0.1 mm”、“上下版对位图文任意一点高度之和允差不大于0.05 mm”、“浮雕线条宽度、浮雕点直径允差应为± 0.02 mm。浮雕图文尺寸大于100 mm×100 mm时，底模凸版线条宽度、点直径允差应为（-0.10~-0.05）mm”。同时，还提出了对浮雕烫印版的浮雕高度和坡面角度的设计要求，当承印材料厚度不大于0.1mm或者大于0.56mm时，难以形成容易目测识别的浮雕效果，不建议使用浮雕烫印技术。当承印材料厚度介于一定范围内，也对浮雕高度做了相应的限定，具体如表7所示。

  - 表7 浮雕高度、坡面角度设计要求

| 承印材料厚度 （mm） | 设计要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浮雕高度 （mm） | 坡面角度 （°） |
| ≤0.10 | - | - |
| 0.10~0.20 | ≤0.25 | 2~85 |
| 0.20~0.56 | ≤0.60 | 2~85 |
| ≥0.56 | - | - |

（八）“烫印技术要求”部分

烫印工艺稳定性直接影响到烫印产品批次间质量的控制能力，在现有环境和设备所能够达到的精准度的基础上，本标准提高了对环境温湿度、烫印温度和压力的稳定性控制要求，同时，还增加了烫印速度、图文套印误差，烫印质量过程检验和设备自动化程度的要求，具体表述如下：

（1）环境温度宜为（23±3）℃；相对湿度宜为（60±5）%。

（2）烫印版任意一点温度允差应为±2.5 ℃。

（3）烫印设定速度允差应为±2.5%。

（4）烫印设定压力允差应为±2.5%。

（5）印刷图文与烫印图文位置套印误差应不大于0.3 mm。

（6）烫印图文无爆裂、糊版、漏烫、色变、失光，无明显毛边。

（7）宜通过自动采集温度、速度、压力的运行数据，监控烫印质量，随时调整设备运行状态。

针对浮雕烫印工艺技术要求，除满足上述控制要求之外，还增加了“底模凸版与烫印凹版安装位置允差应不大于0.1 mm”和“印刷图文、烫印图文、浮雕图文三者之间的套印误差应不大于0.3 mm”的工艺要求。

（九）“烫印质量要求”部分

受限于现有纸质印刷品类型繁多，应用广泛，将“烫印材料与承印材料的结合牢度不低于90%”修改为“烫印图文耐磨性应不小于70%”，可以满足现有客户对产品的验收检验工作以及生产活动中对烫印产品的质量需求。同样，烫印图文多数为精细图案、文字等小尺寸样式，进行色差测试时容易因面积不够大导致色差数据不准确，且在对承印材料、烫印材料、烫印设备、烫印版和烫印工艺技术的要求基础上，烫印产品上烫印材料的颜色能够保证稳定一致，因此，在烫印质量要求中，删除原有“同批同色色差（CIE L*a*b*）△Eab*≤3”的技术要求。

（十）“检验方法”部分

依照上述所涉及到的各项技术指标项目，增加了相对应的检验方法，具体包含有“定量”、“表面强度”、“表面粗糙度”、“墨层结合牢度”、“卷材、涂层外观”、“溶剂残留”、“宽度”、“厚度”、“铝层厚度”、“剥离力”、“平面度”、“图文位置”、“表面粗糙度”、“套印误差”、“耐磨性”等项目的检验方法。

四、技术经济评估

本标准文件主要规定了纸质印刷品平压平热烫印过程控制和检测方法，涉及到承印材料、烫印材料、烫印设备、烫印版以及工艺技术要求，还涉及到烫印质量的具体要求等内容，以及相对应的检验方法。通过基于现有纸质印刷品烫印技术和工艺的现状和未来发展目标，对标准的内容进行了补充和完善，增加了相关内容，提高了纸质印刷品热烫印过程控制的科学性和适用性。通过本标准的实施，将会使烫印技术的应用更加系统完善，能够有效指导纸质印刷品烫印技术的使用和产品质量验收检验等过程，将会使纸质印刷品烫印产品的制造企业和使用用户具有更好的生产和使用体验，同时减少质量不合格造成的经济损失，有明显的直接经济效益和间接经济效益。

五、相关标准情况

（一）相关标准基本情况

本标准引用的标准文件如下：

GB/T 451.2 纸和纸版定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸版厚度的测定

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 7122 高强度胶粘剂剥离强度的测定浮辊法

GB/T 7706-2008 凸版装潢印刷品

GB/T 14216 塑料 膜和片润湿张力试验方法

GB/T 15717 真空金属镀层厚度测试方法 电阻法

GB/T 22363 纸和纸版粗糙度的测定（空气泄漏法） 本特生法和印刷表面法

GB/T 22365 纸和纸板印刷表面强度的测定

GB/T 24762 产品几何技术规范（GPS）影像测量仪的验收检测和复检检测

CY/T 3 色评价照明和观察条件

CY/T 194-2019 冷烫印过程控制要求及检验方法

YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空气相色谱-质谱联用法

（二）本标准与国际相关标准的对比情况

未发现关于烫印的国际标准，无法对比。

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有对应关系。

七、重大分歧意见的处理过程和依据

在项目预研阶段，预研专家组根据烫印技术的发展，将烫印技术分为热烫印、冷烫印和数字烫印三种类型，鉴于所修订的标准的内容是以热烫印为主要技术内容，标准名称命名为《纸质印刷品热烫印过程控制要求》。

在项目申报立项时，印刷标委会秘书处领导考虑到原来的烫印技术就是加热的，那么加热的烫印就是烫印，不需要再用“热烫印”强调，所以在申报时，标准名称就变成了《纸质印刷品烫印过程控制要求》。

在征求意见稿成型时，印刷标委会秘书处重新考虑了预研专家组的关于“烫印”为总称，分为“热烫印、冷烫印和数字烫印”的意见；同时，也参考了全国包装标准化技术委员会（SAC/TC 49）正在修订的行业标准BB/T0031《电化铝烫印箔》送审稿中，也是将烫印工艺分为热烫印、冷烫印和数字烫印三类。而本项目的技术内容主要涉及的是热烫印的工艺技术内容，不包括冷烫印和数字烫印的技术内容。其中冷烫印的技术已经起草制定了CY/T 194—2019《冷烫印过程控制要求及检验方法》行业标准，数字烫印的技术标准也计划开展预研工作。为使技术内容与标准项目的题目相吻合，也为了更好地体现各种烫印工艺均属于烫印技术的逻辑关系，印刷标委会秘书处最后还是建议将标准名称调整为《纸质印刷品热烫印过程控制要求》。

八、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议将本标准作为推荐性标准。

九、贯彻标准的措施和建议

（一） 组织措施：

在中国产学研合作促进会的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组，编制本标准宣贯材料。

（二） 技术措施：

在本标准发布后，应组织相关行业的设备、版辊、印刷、包装等厂家对标准进行宣贯培训，使之正确的维护和使用烫印技术，提高纸质印刷品热烫印质量。

十、废止现行有关标准的建议

1、本标准是在原CY/T 60—2009的基础上进行的修订及进一步完善，其层次和水平超过原标准，请各有关单位对《征求意见稿》提出宝贵意见，促进新标准的完善和改进。

2、建议在本标准发布时同时废止CY/T 60—2009行业标准。

十一、其他需要说明的问题

无。